Проект

РЕКОМЕНДАЦИИ

# Участников 7-й Международной научно-практической конференции

«Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения»

(22-24 мая 2012 г., Брест, Малорита))

# В научно-практической конференции приняли участие 146 представителей из 8 стран (Беларусь, Германия, Китай, Литва, Нидерланды, Россия, Украина, Финляндия). Поставщики оборудования для заводов ячеистого бетона были представлены мировыми лидерами – «Маза GmbHе», «Верхан», «Хесс», "«Aircrete Europe B.V»".

В ходе проведенной дискуссии выяснилось, что мировое производство ячеистого бетона развивается в направлении наращивания объемов производства, снижения плотности бетона и увеличения доли армированных изделий, в том числе сборных (укрупненных) панелей.

Конференция приняла следующие рекомендации:

1. В области разработки технологии производства ячеистого бетона

1.1. Продолжить работы по снижению плотности конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона до D350-400 кг/м3 и маркой по прочности В1,0-2,0 и теплоизоляционного D150-250 кг/м3 и В0,3-0,55.

1.2. Освоить производство армированных ячеистобетонных изделий: плит покрытия и перекрытия, панелей наружных и внутренних стен, в том числе сборных.

1.3. Провести комплекс работ по использованию отходов производства (золы, шлаки) в технологии производства ячеистого бетона.

1.4. Просить Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотреть вопрос нормирования величины отпускной влажности ячеистого бетона в соответствии с СТБ 1570-2005 и СТБ 1117-98.

1.5. Рассмотреть вопрос определения прочностных свойств ячеистого бетона по европейским нормам СТБ EN 772-1 взамен ГОСТ 18105.

2. В области проектирования и применения ячеистого бетона

2.1. Разработать варианты защитно-декоративных покрытий с повышенной паропроницаемостью для ячеистых бетонов пониженной плотности. Внести требования к защитно-декоративным покрытиям в нормативные документы.

2.2. Разработать рекомендации по применению вентилируемых фасадов для стен из ячеистого бетона.

2.3. Разработать рекомендации по облицовке кирпичом (силикатным и керамическим) и другими материалами наружных стен из ячеистого бетона.

2.4. Провести комплекс научно-исследовательских работ по изучению долговечности конструкций стен из ячеистого бетона с различными вариантами их отделки.

2.5. Разработать проектно-сметную документацию для энергоэффективного жилого дома с комплексным применением армированных ячеистобетонных изделий, включая сборные стеновые панели.

3. В области управления процессами производства и применения ячеистого бетона:

3.1. Создать Ассоциацию производителей ячеистого бетона Республики Беларусь, призванную оказывать содействие (организационное, нормативное и финансовое) по наращиванию объемов производства в том числе армированных изделий, повышению их качества и более широкому использованию их в строительной практике.

3.2. Рассмотреть вопрос создания объединенной Ассоциации производителей ячеистого бетона и силикатного кирпича (Беларусь, Россия, Казахстан).

3.3. Создать рабочую группу специалистов Беларуси, России и Украины для адаптации нормативных документов EN на ячеистые бетоны и изделия из них.

Решение вышеизложенных Рекомендаций в области производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения позволит:

расширить номенклатуру ячеистобетонных изделий;

сократить затраты на производство ячеистого бетона;

довести применение ячеистого бетона в надземной части малоэтажных зданий до 97%;

снизить стоимость строительно-монтажных работ на 15-20%;

сократить трудоемкость СМР на 20-25%;

за счет использования укрупненных блоков повысить выработку каменщиков в 2,5-3,0 раза.

(Предложения по дополнению и изменению Рекомендаций принимаются до 05.06.2012 г.)